IV.	Perfis Individuais das Sondagens a Trado e Poços na Jazida Terrosa JT-01

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.300 | 310.400 | 20/03/2002 | 20/03/2002 |
| COTA | 97,000 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,70 | Argila pouco arenosa, plástica, marrom-avermelhada, com grânulos de laterita espaços | Sedimento Coluvionar |
| 0,70 | 3,00 | Argila pouco arenosa, plástica, avermelhada, com grânulos de laterita | Sedimento Coluvionar |
| 3,00 | 5,60 | Argila pouco arenosa, plástica, cinza avermelhada, com grânulos finos de laterita | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: NA – não recuperou a amostra |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu o N.A aos 4,00 m |
| Amostras para ensaio: 3 amostras 01, 02 e 03 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-43 |
| 20/03/2002 |  | 4,00 | 5,60 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.200 | 310.500 | 22/03/2002 | 22/03/2002 |
| COTA | 98,500 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,20 | Areia fina argilosa, marrom, com muitos grânulos de laterita | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-44 |
| 22/03/2002 |  | Seco | 0,20 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.500 | 310.800 | 21/03/2002 | 21/03/2002 |
| COTA | 91,200 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Argila arenosa (areia fina), plasticidade média, cinza-avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 2,00 | Argila arenosa (areia fina a média), pouco plástica, amarelada | Sedimento Coluvionar |
| 2,00 | 2,50 | Argila arenosa (areia fina), plástica, presença de fragmentos angulosos de riolito | Solo Residual |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – provável topo rochoso |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-52 |
| 21/03/2002 |  | Seco | 2,50 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.400 | 310.900 | 21/03/2002 | 21/03/2002 |
| COTA | 96,500 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Argila arenosa (areia fina a média), plasticidade média, vermelha com manchas cinzas esbranquiçadas | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-54 |
| 21/03/2002 |  | 0,60 | 1,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.400 | 310.900 | 21/03/2002 | 21/03/2002 |
| COTA | 91,400 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,60 | Argila arenosa (areia fina a média), plasticidade média, cinza escura, com grânulos de laterita espaços | Colúvio |
| 0,60 | 1,00 | Argila arenosa (areia fina), avermelhada, com grânulos de laterita espaços | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – grânulos grosseiros de laterita |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-55 |
| 21/03/2002 |  | Seco | 1,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.300 | 310.800 | 21/03/2002 | 21/03/2002 |
| COTA | 94,700 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,30 | Argila arenosa (areia fina), marrom, com grande incidência de grânulos de laterita | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-56 |
| 21/03/2002 |  | Seco | 0,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.300 | 310.600 | 22/03/2002 | 22/03/2002 |
| COTA | 103,000 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,40 | Argila arenosa (areia fina), plástica, amarela | Sedimento Coluvionar |
| 0,40 | 4,50 | Argila arenosa (areia fina), plástica, avermelhada com grânulos finos de laterita | Sedimento Coluvionar |
| 4,50 | 8,00 | Argila plástica, arenosa, areia média avermelhada com manchas esbranquiçadas | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Não recuperou amostra |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu o N.A. aos 6,00 m. |
| Amostra para ensaio. |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-57 |
| 22/03/2002 |  | 6,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.200 | 310.900 | 04/04/2002 | 04/04/2002 |
| COTA | 94,640 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,70 | Argila silto-arenosa, amarelada, plástica, com grânulos de laterita | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – grãos de laterita |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-58 |
| 04/04/2002 |  | Seco | 0,70 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.400 | 310.900 | 04/04/2002 | 04/04/2002 |
| COTA | 94,530 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | CLÁUDIO |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina argilosa, amarelada, plástica, com muitos grânulos de laterita | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 2,00 | Areia fina silto-argilosa, avermelhada, plástica. Com grânulos de laterita esparsos | Sedimento Coluvionar |
| 2,00 | 2,70 | Argila arenosa (areia fina), plástica, avermelhada com manchas cinzas | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Não recuperou a amostra |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: 2 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-59 |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.400 | 310.900 | 04/04/2002 | 04/04/2002 |
| COTA | 91,000 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | CLÁUDIO |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,80 | Argila silto-arenosa (areia fina), plástica, amarela com manchas cinzas. Presença de grânulos de laterita | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável - Cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: 2 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-60 |
| 04/04/2002 |  | 1,50 | 1,80 |  |  |  |  |  |
| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.100 | 310.600 | 04/04/2002 | 04/04/2002 |
| COTA |  | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | CLÁUDIO |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 5,50 | Argila silto-arenosa (areia fina), com acentuada incidência de grânulos de laterita e quartzo subarredondado. | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Não recuperou a amostra |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu NA aos 3,00 m |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-61 |
| 04/04/2002 |  | 3,00 | 5,50 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.000 | 310.900 | 11/04/2002 | 11/04/2002 |
| COTA |  | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Areia fina silto-argilosa, com cascalho e grânulos lateríticos, plasticidade média da matriz, marrom | Sedimento Coluvionar |
| 0,50 | 2,20 | Argila arenosa (areia fina), plástica, vermelha com manchas cinza clara | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – Cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: |
| Sondagem a trado substituída por poço de inspeção. |
| Amostras para ensaio: 1 e 2 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | PI(ST-62) |
| 11/04/2002 |  | Seco | 2,70 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.000 | 310.700 | 04/04/2002 | 04/04/2002 |
| COTA | 88,300 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | CLÁUDIO |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,80 | Argila pouco arenosa, plasticidade média, amarelada, presença de grânulos de laterita | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – cascalho grosseiro arredondado |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-63 |
| 04/04/2002 |  | 0,60 | 0,80 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.000 | 310.700 | 05/04/2002 | 05/04/2002 |
| COTA | 94,520 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | CLÁUDIO |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,30 | Silte pouco argiloso, baixa plasticidade, amarelado | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-66 |
| 05/04/2002 |  | Seco | 2,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.800 | 310.500 | 11/04/2002 | 11/04/2002 |
| COTA | 91,550 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,70 | Areia fina silto-argilosa, com cascalho e laterita granular, plasticidade média da matriz, marrom | Sedimento Coluvionar |
| 0,70 | 2,10 | Argila arenosa (areia fina), plástica, vermelha com manchas cinza clara | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – Cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: Sondagem a trado substituída por poço de inspeção |
| Amostras para ensaio: 1 e 2 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | PI(ST- 71) |
| 11/04/2002 |  | 1,90 | 2,10 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.700 | 310.800 | 16/04/2002 | 16/04/2002 |
| COTA | 90,280 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,25 | Cascalho grosseiro arredondado de dimensão variada (Ø max- 25 cm) em matriz de areia fina, pouco siltosa, marrom. Cascalho de composição predominantemente quartzítica | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – Blocos de rocha aflorante |
| OBSERVAÇÃO: Sondagem a trado substituída por poço de inspeção |
| Coletada amostra para ensaio |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | PI(ST-74) |
| 16/04/2002 |  | Seco | 0,25 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.700 | 310.600 | 05/04/2002 | 05/04/2002 |
| COTA | 92,420 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,30 | Argila silto-arenosa, plástica, amarelada | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – cascalho grosseiro arredondado |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-75 |
| 05/04/2002 |  | SECO | 0,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.700 | 310.400 | 16/04/2002 | 16/04/2002 |
| COTA | 87,440 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,25 | Cascalho grosseiro arredondado de dimensão variada (Ø max- 25 cm) em matriz de areia fina, pouco siltosa, marrom. Cascalho de composição predominantemente quartzítica |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| Sondagem a trado substituída por poço de inspeção |
| Coletada amostra para ensaio |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | PI(ST-76) |
| 16/04/2002 |  | Seco | 0,25 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADAS | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.697 | 310.203 | 11/04/2002 |  |
| COTA |  | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO |  | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
|  |  | ÁREA ALAGADA - NÃO EXECUTADO |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| OBSERVAÇÃO: |
| Furo não executado - Área Alagada |
| TABELA |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | N.º DO FURO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ST-77 |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.600 | 310.900 | 11/04/2002 | 11/04/2002 |
| COTA | 95,220 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina silto-argilosa, plástica, marrom com grânulos esparsos de laterita | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 6,00 | Argila arenosa (areia fina), plástica, cinza e amarela variegada | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Conforme programação |
| OBSERVAÇÃO: Amostras para ensaios: 1 e 2 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-78 |
| 11/04/2002 |  | Seco | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.600 | 310.700 | 11/04/2002 | 11/04/2002 |
| COTA | 86,770 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,30 | Argila arenosa (areia fina), plástica, marrom | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-79 |
| 11/04/2002 |  | Seco | 0,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.600 | 310.300 | 09/04/2002 | 09/04/2002 |
| COTA | 83,990 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Argila plástica, avermelhada com manchas cinzas. | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 6,00 | Argila plástica, cinza e amarela | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu NA aos 4,50m |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-81 |
| 09/04/2002 |  | 4,50 | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.500 | 310.800 | 09/04/2002 | 09/04/2002 |
| COTA | 91,280 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina argilosa, plástica, marrom | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 3,50 | Areia fina argilosa, plástica, amarelada | Sedimento Aluvionar |
| 3,50 | 6,00 | Areia fina argilosa, plástica, amarelada com manchas cinzas |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Conforme programação |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: 2 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-82 |
| 10/04/2002 |  | Seco | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.500 | 310.600 | 10/04/2002 | 10/04/2002 |
| COTA | 84,270 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina argilosa, plástica, marrom | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 3,00 | Areia fina argilosa, plástica, amarelada | Sedimento Coluvionar |
| 3,00 | 6,00 | Areia fina argilosa, plástica, amarelada com manchas cinzas | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA com 1,50 m |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: 2 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-83 |
| 11/04/2002 |  | 1,50 | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.500 | 310.400 | 10/04/2002 | 10/04/2002 |
| COTA | 84,300 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,50 | Argila plástica cinza escura com manchas avermelhada | Sedimento Aluvionar |
| 1,50 | 3,00 | Argila plástica, cinza com manchas amareladas | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Não recuperou a amostra |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu NA com 0,50 cm |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-84 |
| 11/04/2002 |  | 0,50 | 3,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.500 | 310.200 | 09/04/2002 | 09/04/2002 |
| COTA | 85,460 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Argila plástica, marrom. | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 6,00 | Argila plástica, variegada (cinza com amarela) | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu NA aos 4,00m |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-85 |
| 09/04/2002 |  | 4,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.400 | 310.900 | 23/07/2002 | 23/07/2002 |
| COTA | 89,57 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,40 | Areia fina a média, quartzosa, pouco siltosa, plasticidade média, amarelada, com grãos de laterita esparsos | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Laterita |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-128 |
| 23/07/2002 |  | Seco | 1,40 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.400 | 310.700 | 23/07/2002 | 23/07/2002 |
| COTA | 84,40 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina a média, siltosa, plasticidade média, marrom, com presença de raízes vegetais finas. | Colúvio |
| 1,00 | 2,00 | Areia fina a média, quartzosa, muito pouco siltosa, amarelada | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Cascalho grosseiro |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-129 |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.400 | 310.500 | 23/07/2002 | 23/07/2002 |
| COTA | 84,34 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,40 | Areia fina a média, siltosa, plástica, marrom clara, com presença de raízes finas. | Colúvio |
| 0,40 | 1,60 | Argila arenosa (areia fina), plástica, vermelha, com raros grãos de laterita esparsos. | Colúvio |
| 1,60 | 3,00 | Argila arenosa (areia fina), plástica, vermelha com manchas cinzas. Presença de grânulos de laterita. | Colúvio |
| 3,00 | 6,00 | Argila arenosa (areia fina), plástica, variegada (cinza, vermelha e amarela), com presença de grânulos de laterita. | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu N.A com 2,00 m |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: de 3,00 a 6,00 (AM-04) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-130 |
| 23/07/2002 |  | 2,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.400 | 310.300 | 24/07/2002 | 24/07/2002 |
| COTA | 86,88 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Areia fina silto-argilosa, plástica, amarelada, presença de nódulos endurecidos evidenciando início de processo de laterização. | Colúvio |
| 0,50 | 1,50 | Areia fina silto-argilosa, plástica, vermelha, presença de nódulos endurecidos evidenciando início de processo de laterização. | Colúvio |
| 1,50 | 2,20 | Areia fina silto-argilosa, com grãos de laterita esparsos, plástica, vermelha | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Laterita |
| Amostra para ensaio: de 0,50 a 1,50 (AM-04) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-131 |
| 24/07/2002 |  | Seco | 2,20 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.300 | 311.000 | 23/07/2002 | 23/07/2002 |
| COTA | 87,36 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,50 | Areia fina, pouco siltosa, amarela, plasticidade média a baixa. | Colúvio |
| 1,50 | 2,20 | Areia fina a média, muito pouco siltosa, acinzentada. | Sedimento Aluvionar |
| 2,20 | 3,60 | Areia fina a média, quartzosa, apresentando grãos grosseiros de quartzo, muito pouco siltosa, esbranquiçada. | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu N.A com 3,00 m |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-132 |
| 23/07/2002 |  | 3,00 | 3,60 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.300 | 310.800 | 22/07/2002 | 22/07/2002 |
| COTA | 85,59 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Areia fina a média, quartzosa, acinzentada. | Sedimento Aluvionar |
| 0,50 | 3,00 | Areia fina a média, quartzosa, pouco siltosa, com presença de cascalhos médios arredondados, amarelada | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Cascalho |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-133 |
| 22/07/2002 |  | Seco | 3,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.300 | 310.600 | 22/07/2002 | 22/07/2002 |
| COTA | 86,68 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,60 | Areia fina pouco argilosa, plasticidade média, amarelada | Colúvio |
| 0,60 | 1,20 | Areia fina pouco argilosa, com grânulos de laterita esparsos ,plasticidade média, avermelhada. | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Grãos de laterita |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-134 |
| 22/07/2002 |  | Seco | 1,20 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.300 | 310.400 | 22/07/2002 | 22/07/2002 |
| COTA | 85,36 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,40 | Areia fina muito pouco siltosa, pouco plástica, marrom | Colúvio |
| 0,40 | 1,50 | Areia fina pouco siltosa, pouco plástica, amarela | Colúvio |
| 1,50 | 3,00 | Argila arenosa (areia fina), plástica, vermelha, com manchas cinza | Colúvio |
| 3,00 | 6,00 | Argila plástica, arenosa (areia fina), variegada (cinza, vermelha, amarela), raros grânulos de laterita, esparsos | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-135 |
| 22/07/2002 |  | 5,50 | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.200 | 310.900 | 18/07/2002 | 18/07/2002 |
| COTA | 89,12 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,00 | Areia fina a média, amarelada. | Colúvio |
| 2,00 | 6,00 | Areia fina silto-argilosa, plasticidade média a baixa, coloração esbranquiçada. | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-136 |
| 18/07/2002 |  | Seco | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.200 | 310.700 | 19/07/2002 | 19/07/2002 |
| COTA | 87,08 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia muito pouco siltosa, com grãos de laterita esparsos, baixa plasticidade, marrom. | Colúvio |
| 1,00 | 3,00 | Argila arenosa (areia fina), com grânulos de laterita esparsos, plástica, vermelha com mancha cinza | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Grãos de laterita |
| Amostra para ensaio: de 1,00 a 3,00 m (AM-2) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-137 |
| 19/07/2002 |  | Seco | 3,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.200 | 310.500 | 19/07/2002 | 19/07/2002 |
| COTA | 84,93 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Argila plástica arenosa (areia fina), marrom | Colúvio |
| 0,50 | 2,00 | Argila plástica vermelha com mancha cinza | Colúvio |
| 2,00 | 2,80 | Argila plástica cinza amarelada | Colúvio |
| 2,80 | 4,20 | Argila plástica, vermelha com mancha cinza | Colúvio |
| 4,20 | 6,00 | Areia fina amarelada | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Não recuperou |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: de 0,50 a 2,00 m (AM-2) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-138 |
| 19/07/2002 |  | 4,60 | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.200 | 310.300 | 22/07/2002 | 22/07/2002 |
| COTA | 86,81 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,00 | Areia fina pouco siltosa, média plasticidade, amarelada. | Colúvio |
| 2,00 | 6,00 | Argila plástica arenosa (areia fina), marrom, com manchas cinza com presença de grânulos endurecidos em processo de laterização | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: de 2,00 a 6,00 m (AM-02) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-139 |
| 22/07/2002 |  | Seco | 6,00 |  |  |  |  |  |
| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.100 | 311.000 | 18/07/2002 | 18/07/2002 |
| COTA | 93,10 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina a média, amarelada, com fragmentos de quartzo miúdos, esparsos. | Solo Residual (provável) |
| 1,00 | 1,50 | Areia fina a média, rosada, com fragmentos de quartzo miúdos esparsos e porções mais endurecidos (Ø até 3,0 cm) da rocha alterada mostrando sua estrutura original | Solo Residual jovem |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Rocha alterada de difícil recuperação no trado. |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-140 |
| 18/07/2002 |  | Seco | 1,50 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.100 | 310.800 | 18/07/2002 | 18/07/2002 |
| COTA | 89,01 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,40 | Areia fina a média, marrom clara | Colúvio |
| 0,40 | 1,00 | Areia fina a média, quartzosa, muito pouco siltosa, amarela | Residual maduro |
| 1,00 | 2,90 | Areia fina a média, quartzosa, muito pouco siltosa, de coloração rosada | Residual jovem de riolito |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Topo rochoso |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-141 |
| 18/07/2002 |  | Seco | 2,90 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.100 | 310.600 | 17/07/2002 | 18/07/2002 |
| COTA | 85,86 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Argila plástica arenosa (areia fina), marrom com manchas avermelhadas e amareladas | Colúvio |
| 1,00 | 2,00 | Argila plástica arenosa (areia fina), vermelha com manchas cinza | Colúvio |
| 2,00 | 3,50 | Argila arenosa (areia fina), baixa plasticidade, cinza esbranquiçada, com fragmentos de quartzo de granulometria Ø até 1,0 mm esparsos | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA aos 3,0 m |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| Amostras para ensaio: de 0,00 a 1,00 m (AM-1); de 1,00 a 2,00 (AM-2) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-142 |
| 18/07/2002 |  | 3,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.100 | 310.400 | 17/07/2002 | 17/07/2002 |
| COTA | 88,32 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Areia fina , pouco siltosa, baixa plasticidade, amarela | Colúvio |
| 0,50 | 1,00 | Argila arenosa (Areia fina), plástica, avermelhada, com nódulos miúdos endurecidos em processo de laterização. | Colúvio |
| 1,00 | 4,00 | Argila arenosa (Areia fina), plástica, vermelha com manchas cinzas, apresentando nódulos miúdos endurecidos em processo de laterização. | Colúvio |
| 4,00 | 6,00 | Argila plástica, variegada (amarela cinza e vermelha) | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: de 1,00 a 4,00 (AM-3) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-143 |
| 17/07/2002 |  | Seco | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.000 | 310.900 | 16/07/2002 | 16/07/2002 |
| COTA | 92,19 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina a média, marrom clara | Colúvio |
| 1,00 | 1,50 | Areia fina a média pouco silto-argilosa, amarela, com raros fragmentos da rocha alterada. | Solo Residual de riolito |
| 1,50 | 2,00 | Areia média a fina, quartzosa, pouco silto-argilosa, baixa plasticidade, cinza a rósea, com fragmentos endurecidos alterados da rocha original esparsos. | Solo Residual de riolito |
| 2,00 | 3,80 | Areia média a fina, quartzosa, silto-argilosa, baixa plasticidade predominantemente rósea | Solo Riolito Jovem |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA com 3,50 m |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-144 |
| 16/07/2002 |  | 3,50 | 3,80 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.000 | 310.700 | 17/07/2002 | 17/07/2002 |
| COTA | 87,58 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Areia fina a média, acinzentada | Colúvio |
| 0,50 | 2,30 | Argila arenosa (areia fina), plástica, variegada (cinza, amarela e vermelha), com grânulos finos de quartzo esparsos na matriz argilo-arenosa. | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-145 |
| 17/07/2002 |  | 2,00 | 2,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.000 | 310.500 | 17/07/2002 | 17/07/2002 |
| COTA | 88,51 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,70 | Areia fina a média, amarela, com fragmentos milimétricos de quartzo | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-146 |
| 17/07/2002 |  | Seco | 0,70 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.000 | 310.358 | 17/07/2002 | 17/07/2002 |
| COTA | 85,56 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,50 | Argila arenosa (areia fina), plasticidade média, marrom. Presença de raízes finas | Colúvio |
| 1,50 | 2,00 | Argila arenosa (areia fina), plástica, avermelhada | Colúvio |
| 2,00 | 6,00 | Argila arenosa (areia fina), plástica, veriegada (amarela, cinza e vermeha) Presença de grânulos endurecidos em processo de laterização | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA aos 5,00 m |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: de 2,00 a 6,00 m (AM-3) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-147 |
| 17/07/2002 |  | 5,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.900 | 311.000 | 16/07/2002 | 16/07/2002 |
| COTA | 94,79 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina a média, amarelada | Colúvio |
| 1,00 | 4,30 | Areia média a fina, muito pouco siltosa, rosada | Solo Residual ( provável ) |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA aos 3,70 m |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-148 |
| 16/07/2002 |  | 3,70 | 4,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.900 | 310.800 | 16/07/2002 | 16/07/2002 |
| COTA | 91,79 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,80 | Areia fina a média, pouco siltosa, baixa plasticidade, amarelada | Colúvio |
| 0,80 | 1,30 | Areia média a fina, pouco siltosa, baixa plasticidade, rosada | Provável Solo Residual |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Topo rochoso (residual) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-149 |
| 16/07/2002 |  | Seco | 1,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.900 | 310.600 | 16/07/2002 | 16/07/2002 |
| COTA | 90,88 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina a média, amarela, com grânulos de laterita esparsos | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Grânulos de laterita |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-150 |
| 16/07/2002 |  | Seco | 1,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.900 | 310.400 | 16/07/2002 | 16/07/2002 |
| COTA | 87,58 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,50 | Argila plástica, arenosa (areia fina), amarelada | Colúvio |
| 1,50 | 2,30 | Argila plástica, arenosa (areia fina, avermelhada com manchas cinza. Apresenta nódulos endurecidos em início de laterização. | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável, Grânulos de laterita |
| OBSERVAÇÃO: Amostras para ensaio: de 0,00 a 1,50 (AM-1) |
| De 1,50 a 2,30 (AM-2) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-151 |
| 16/07/2002 |  | Seco | 2,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.800 | 310.900 | 24/07/2002 | 24/07/2002 |
| COTA | 95,48 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina a média, muito pouco siltosa, amarela | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Cascalhos centimétricos (Ø aprox. 1 a 4 cm) de faces arredondadas |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-152 |
| 24/07/2002 |  | Seco | 1,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.800 | 310.700 | 24/07/2002 | 24/07/2002 |
| COTA | 92,91 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,80 | Areia fina a média, quartzosa, muito pouco siltosa, amarelada. | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Bloco de riolito (?) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-153 |
| 24/07/2002 |  | Seco | 0,80 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.800 | 310.500 | 24/07/2002 | 24/07/2002 |
| COTA | 88,80 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,80 | Areia fina a média, avermelhada. | Colúvio |
| 0,80 | 1,20 | Areia fina pouco siltosa, plasticidade média a baixa, marrom clara. Presença de raízes vegetais finas. | Colúvio |
| 1,20 | 2,40 | Areia fina muito pouco siltosa, baixa plasticidade, amarelada | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Rocha alterada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-154 |
| 24/07/2002 |  | Seco | 2,40 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.700 | 311.000 | 24/07/2002 | 24/07/2002 |
| COTA | 99,16 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,40 | Areia fina, com grânulos de laterita , amarela | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Laterita |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-155 |
| 24/07/2002 |  | Seco | 0,40 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.700 | 311.000 | 24/07/2002 | 24/07/2002 |
| COTA | 95,12 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina a média, muito pouco siltosa, amarela | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: |
| Bloco de rocha (?) |
| Cascalho centimétrico (Ø 5,0 cm) de faces arredondadas. |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-156 |
| 24/07/2002 |  | Seco | 1,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.700 | 310.600 | 24/07/2002 | 24/07/2002 |
| COTA | 90,70 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina a média, predominantemente quartzosa, muito pouco siltosa, amarelada. Presença de grânulos de laterita | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Laterita |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-157 |
| 24/07/2002 |  | Seco | 1,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.700 | 310.450 | 24/07/2002 | 24/07/2002 |
| COTA | 85,56 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,50 | Silte arenoso (areia fina), plasticidade média, amarelado | Colúvio |
| 1,50 | 6,00 | Argila arenosa (areia fina), amarelada, com manchas cinzas. Presença de grânulos endurecidos em processo de laterização | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: 1,50 a 6,00 m (AM-2) |
|  | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-158 |
| 24/07/2002 |  | Seco | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.600 | 310.900 | 24/07/2002 | 24/07/2002 |
| COTA | 94,60 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,70 | Areia fina a média, marrom. | Colúvio |
| 0,70 | 1,50 | Areia fina a média, muito pouco siltosa, com grânulos de laterita | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Laterita |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-159 |
| 24/07/2002 |  | Seco | 1,50 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.600 | 310.700 | 24/07/2002 | 24/07/2002 |
| COTA | 91,62 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,40 | Argila plástica arenosa (areia fina), com grânulos de laterita esparsos, marrom. | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Laterita |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-160 |
| 25/07/2002 |  | Seco | 0,40 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.600 | 310.500 | 24/07/2002 | 24/07/2002 |
| COTA | 88,04 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,70 | Areia fina silto-argilosa, plástica, amarelada. Presença de grânulos de laterita | Colúvio |
| 0,70 | 3,20 | Argila arenosa (areia fina), plástica, vermelha com manchas cinza, com grânulos de laterita esparsos | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Laterita |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-161 |
| 25/07/2002 |  | Seco | 3,20 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.500 | 311.000 | 25/07/2002 | 25/07/2002 |
| COTA | 92,10 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø de 0,10 a 0,20 m |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-162 |
| 25/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.500 | 310.800 | 25/07/2002 | 25/07/2002 |
| COTA | 90,24 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,70 | Argila arenosa (areia fina), plástica, amarela | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Rocha alterada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-163 |
| 25/07/2002 |  | Seco | 0,70 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.500 | 310.600 | 25/07/2002 | 25/07/2002 |
| COTA | 90,70 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina com cascalho grosseiro arredondado, marrom. | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Cascalho grosseiro |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-164 |
| 25/07/2002 |  | Seco | 1,0 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.500 | 310.400 | 25/07/2002 | 25/07/2002 |
| COTA | 85,39 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 6,00 | Argila arenosa (areia fina), plástica, marrom | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: 0,00 a 6,00 m (AM-1) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-165 |
| 25/07/2002 |  | Seco | 6,00 |  |  |  |  |  |